SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| NAZWA ZADANIA | Wzmocnienia konstrukcji klatki schodowej w budynku dawnej Fabryki Garbarskiej przy ul. Okopowej 78 w Warszawie |
| --- | --- |
| ADRES ZADANIA | Warszawa 00-099, ul. Okopowa 78 |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | dz. nr 9/2, obręb 6-02-01 (identyfikator działki: 146518_8.0201.9/2) |
| INWESTOR | Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |

| OPRACOWALI | BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Konstrukcja | dr inż. Łukasz Zawiślak | OPL/1573/PBKb/18 do proj. bez ogr. w spec. konst. – bud. |  |

Warszawa, listopad 2025

| Wersja | Data wydania | Opis |
| --- | --- | --- |
| 00 | listopad 2025 | Wydanie pierwsze |

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wzmocnienie klatki schodowej ściągami z belek stalowych na 3 poziomach.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty budowlane związane z wykonaniem wzmocnienia konstrukcyjnego klatki schodowej poprzez montaż stalowych elementów nośnych (belek i blach węzłowych) zakotwionych w istniejących ścianach murowanych budynku.

1.2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje:

- Oczyszczenie podłoża ścian wewnętrznych i zewnętrznych klatki schodowej.

- Montaż belek stalowych HEA 160 (element nr 1) na ścianach północnej i południowej.

- Montaż belek stalowych UPN 200 (element nr 3) na ścianach podłużnych budynku.

- Montaż blach węzłowych (element nr 9) osadzanych w murze.

- Montaż belek stalowych UPN 200 (element nr 2) oraz ich zespolenie z elementami nr 3 i blachą węzłową nr 9.

- Wykonanie połączeń śrubowych i spawanych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

- Kontrolę jakości i odbiór robót.

1.3. Wymagania ogólne

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- Projektem wykonawczym,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal konstrukcyjna

- Belki HEA 160 – element nr 1,

- Belki UPN 200 – elementy nr 2 i 3,

- Blachy węzłowe – elementy nr 7, 8 i 9,

- Gatunek stali: minimum St355JR lub zgodnie z projektem,

- Elementy muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności

2.2. Elementy złączane

- Pręty gwintowane (średnica zgodna z projektem),

- Nakrętki i podkładki poszerzane,

- Klasa wytrzymałości śrub: minimum 8.8.

2.3. Materiały pomocnicze

- Zaprawy do lokalnych napraw muru,

- Środki do czyszczenia i odtłuszczania stali,

- Farby antykorozyjne (system malarski zatwierdzony do stosowania w budownictwie).

3. SPRZĘT

Do realizacji robót wymagany jest sprzęt:

- młoty udarowe i narzędzia do skuwania tynków,

- wiertarki udarowe,

- spawarki elektryczne,

- klucze dynamometryczne,

- podpory i stemple montażowe,

- sprzęt do czyszczenia i malowania stali.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Oczyszczenie podłoża

- Usunąć tynki, luźne fragmenty zaprawy, muru oraz nawisy mogące osłabić styk konstrukcji stalowej z murem.

- Oczyszczone powierzchnie należy odpylić i przygotować do montażu elementów stalowych.

- Wszelkie ubytki muru należy naprawić przed montażem konstrukcji.

4.2. Montaż belek HEA160 – element nr 1

- Belki HEA 160 montować na ścianach północnej i południowej klatki schodowej na wysokościach zgodnych z dokumentacją projektową.

- W trakcie montażu stosować podpory montażowe zapewniające stateczność elementu.

- Montaż belek wykonać poprzez:

  - zakotwienie belek w murze za pomocą śrub,

  - dokręcanie śrub do stanu ścisłego przylegania (snug-tight).

- Należy upewnić się, że pod podkładkami nie dochodzi do kruszenia muru.

- Po zamontowaniu belek wykonać otwory montażowe zgodnie z detalami konstrukcyjnymi A i B.

- Następnie zamontować blachy węzłowe – elementy nr 7 i 8.

4.3. Montaż belek UPN200 – element nr 3

- Belki UPN 200 montować na ścianach podłużnych budynku po obu stronach klatki schodowej.

- Zakotwienie wykonać przy użyciu prętów gwintowanych przechodzących przez ścianę, z zastosowaniem podkładek poszerzanych i nakrętek.

- Po ustawieniu belek wykonać spoiny montażowe łączące belki z żebrami zgodnie z detalem B.

- Spoiny należy wykonać przez uprawnionych spawaczy.

4.4. Montaż blachy węzłowej – element nr 9

- W murze wykonać wybruzdowanie umożliwiające osadzenie blachy węzłowej w taki sposób, aby jej zewnętrzna powierzchnia licowała z murem.

- Wykonać otwory w blaszce oraz w murze.

- Wprowadzić pręty gwintowane i zamocować blachę przy użyciu podkładek poszerzanych i nakrętek.

- Dokręcanie wykonać metodą snug-tight, zapewniając stabilne osadzenie blachy w gnieździe.

4.5. Montaż belek UPN200 – element nr 2

- Belki montować w pozycjach projektowych poprzez zakotwienie ich przez ścianę, analogicznie jak elementy nr 3.

- Następnie wykonać:

  - spawanie belek nr 2 z belkami nr 3 zgodnie z detalem A,

  - spawanie belek nr 2 z blachą węzłową nr 9 zgodnie z detalem C.

- Spoiny oczyścić i poddać kontroli wizualnej.

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Po zakończeniu wiercenia i spawania wszystkie elementy stalowe należy:

  - oczyścić mechanicznie,

  - odtłuścić,

  - zabezpieczyć systemem farb antykorozyjnych.

- Grubość i liczba warstw powłoki muszą być zgodne z zaleceniami producenta.

5. UWAGI REALIZACYJNE I ZALECENIA KOŃCOWE

5.1. Inwentaryzacja i docinanie

Długości prętów kotwiących należy każdorazowo ustalać na podstawie pomiarów in-situ, z uwagi na istniejące uszkodzenia i odchyłki ścian.

5.2. Naddatek gwintu

Należy pozostawić naddatek pręta gwintowanego wynoszący minimum 50 mm poza nakrętkę.

5.3. Tolerancje wymiarowe

Dopuszcza się lokalne korekty montażowe wynikające z nieregularnych przemieszczeń i deformacji ścian.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie należy wykonać po całkowitym zakończeniu robót montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola materiałów

- Atesty hutnicze,

- certyfikaty kotew,

- karty techniczne farb ogniochronnych.

6.2. Kontrola montażu

- zgodność lokalizacji belek z projektem (±5 mm),

- poziom wysokości (odchyłka ≤ 5 mm na całą długość),

- zgodność wymiarów otworów i ich osiowości w elementach stalowych.

6.3. Kontrola połączeń

- spoiny – badania VT, ewentualnie MT,

- połączenia śrubowe – sprawdzenie momentów dokręcania.

6.4. Kontrola powłoki antykorozyjnej

- pomiar grubości suchych powłok,

- kontrola ciągłości i jakości powłok.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się:

- belki stalowe – w metrach bieżących,

- blachy węzłowe – w sztukach,

- pręty kotwiące – w sztukach,

- spoiny – wg dokumentacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne – w m².

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót następuje po:

- zakończeniu montażu wszystkich elementów,

- wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego,

- przedłożeniu dokumentacji powykonawczej,

- potwierdzeniu zgodności robót z projektem i STWiORB.

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

- PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych,

- PN-EN ISO 5817 – jakość spoin,

- PN-EN ISO 9606 – kwalifikacja spawaczy,

- PN-EN 1993 (Eurokod 3) – projektowanie konstrukcji stalowych,

PN-EN 1992 (Eurokod 2) – konstrukcje żelbetowe.