SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| NAZWA ZADANIA | Projekt naprawy konstrukcji stropu z zabezpieczeniem stropu do klasy odporności ogniowej REI120 w pomieszczeniu magazynowym w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie |
| --- | --- |
| ADRES ZADANIA | Warszawa 00-020, ul. Szpitalna 1 |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | dz. ew. nr 81 z obrębu 5-03-10, jednostka ewidencyjna 146510_8 |
| INWESTOR | Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |

| OPRACOWALI | BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Konstrukcja | dr inż. Łukasz Zawiślak | OPL/1573/PBKb/18 do proj. bez ogr. w spec. konst. – bud. |  |

Warszawa, 12.12.2025

| Wersja | Data wydania | Opis |
| --- | --- | --- |
| 00 | 12.12.2025 | Wydanie pierwsze |

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wzmocnienie stropu żelbetowego poprzez wykonanie konstrukcji stalowej – 4 ramy stalowe.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem istniejącego stropu żelbetowego poprzez montaż stalowej konstrukcji wsporczej składającej się z 4 ram, z których każda obejmuje:

- 3 słupy stalowe typu IPE140 (S1),

- podciąg stalowy typu IPE240, złożony z 3 elementów składowych:
– 2 × element pośredni P1,
– 1 × element pośredni P2,
łączonych metodą spawania na montażu.

1.2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje:

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni stropu.

- Wytrasowanie i przygotowanie miejsc posadowienia słupów.

- Montaż słupów stalowych IPE140 wraz z zakotwieniem w posadzce.

- Montaż i scalanie elementów podciągu IPE240.

- Wykonanie połączeń śrubowych między słupami a podciągiem.

- Wbicie stalowych klinów pod podciąg wzdłuż stropu.

- Malowanie ogniochronne konstrukcji do klasy odporności REI 120.

- Wypełnienie szczeliny zaprawą rozszerzającą.

- Kontrola jakości i odbiór robót.

1.3. Wymagania ogólne

Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz personelu wykonawczego. W przypadku prowadzenia robót w obiekcie czynnym Wykonawca zobowiązany jest do:

- wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych,

- zastosowania zabezpieczeń chroniących przed spadaniem elementów, narzędzi i materiałów,

- uzgodnienia harmonogramu robót z Użytkownikiem obiektu w zakresie ograniczenia uciążliwości (hałas, drgania, zapylenie),

- zapewnienia ciągłości bezpiecznego użytkowania pozostałej części obiektu.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2. MATERIAŁY

2.1. Stal konstrukcyjna

- Profile: IPE140 (słupy), IPE240 (podciągi).

- Gatunek stali: min. S235JR lub zgodnie z projektem.

- Kształtowniki muszą posiadać atesty hutnicze i świadectwa jakości.

2.2. Kotwy stalowe

- Kotwy mechaniczne lub wklejane, typ zgodny z projektem, o nośności potwierdzonej Europejską Aprobatą Techniczną (ETA).

- Średnica i długość kotwy zgodna z projektem technicznym.

2.3. Śruby i łączniki

- Klasa wytrzymałości min. 8.8.

- Podkładki i nakrętki wg norm PN-EN.

2.4. Stalowe kliny

- Kliny stalowe ocynkowane lub ze stali czarnej (później pokrywane powłoką ogniochronną).

- Rozmiar dostosowany do wysokości szczeliny.

2.5. Powłoka ogniochronna

- Farba pęczniejąca do konstrukcji stalowych z certyfikowaną odpornością ogniową REI120.

- System malarski zgodny z aprobatą techniczną producenta.

2.6. Zaprawa rozszerzająca

- Zaprawa cementowa o właściwościach ekspansywnych, dopuszczona do stosowania w budownictwie zgodnie z PN-EN 1504.

3. SPRZĘT

Do realizacji robót wymagany jest sprzęt:

- sprężarki i urządzenia do piaskowania,

- szlifierki mechaniczne,

- wiertarki udarowe lub koronowe,

- spawarki zgodne z PN-EN ISO 9606,

- klucze dynamometryczne (do kontroli momentu dokręcania),

- sprzęt do nakładania farby ogniochronnej (natrysk lub aplikacja ręczna),

- rusztowania i podesty robocze.

4. WYKONANIE ROBÓT

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową oraz przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Wszelkie rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a dokumentacją projektową należy niezwłocznie zgłosić Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian technologicznych lub materiałowych bez pisemnej zgody Projektanta.

- Roboty w strefie wzmocnienia konstrukcji należy prowadzić etapowo, w sposób zapewniający stateczność konstrukcji w każdej fazie realizacji.

4.1. Przygotowanie stropu żelbetowego

- Usunięcie luźnych fragmentów, mleczka cementowego i zanieczyszczeń.

- Oczyszczenie stropu poprzez:

  - piaskowanie do stopnia Sa 2½,

  - oczyszczenie mechaniczne w miejscach trudno dostępnych.

- Oczyszczoną powierzchnię odpylić i przygotować do prac montażowych.

4.2. Przygotowanie podłoża pod słupy

- Wytyczenie osi słupów zgodnie z projektem.

- Wykonanie ewentualnych wyrównań powierzchni posadzki.

- Nawiercenie otworów pod kotwy zgodnie z projektem montażowym i instrukcją producenta kotew.

4.3. Montaż słupów stalowych IPE140

- Ustawienie słupów w pozycjach projektowych.

- Sprawdzenie pionowości słupów.

- Zakotwienie słupów poprzez montaż kotew stalowych.

- Dokręcanie kotew kluczem dynamometrycznym do wartości zalecanej przez producenta.

4.4. Montaż podciągu stalowego IPE240

- Ułożenie trzech elementów podciągu (2 × P1, 1 × P2) na podporach montażowych.

- Wypoziomowanie elementów.

- Wykonanie spoin montażowych łączących elementy (zgodnie z dokumentacją spawalniczą).

- Oczyszczenie spoin i kontrola wizualna VT.

4.5. Połączenie podciągu ze słupami

- Po ustawieniu podciągu przewiercić półkę dolną lub górną (zgodnie z projektem) w miejscach przewidzianych na połączenia śrubowe.

- Otwory muszą pokrywać się z otworami w głowicach słupów S1.

- Po dopasowaniu wykonać montaż śrub:

  - wprowadzić śruby przez otwory,

  - zastosować podkładki i nakrętki,

  - dokręcić śruby momentem zgodnym z normą.

4.6. Klinowanie konstrukcji

- W szczelinę pomiędzy stropem żelbetowym a podciągiem należy wbić stalowe kliny w odstępach co ok. 0,5 m.

- Kliny muszą uzyskać pełny docisk do stropu.

4.7. Malowanie ogniochronne

- Oczyścić powierzchnię konstrukcji ze smarów i zabrudzeń.

- Nałożyć system farb pęczniejących zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, uzyskując klasę odporności ogniowej REI120.

- Grubość powłoki kontrolować za pomocą miernika grubości.

4.8. Wypełnienie szczelin zaprawą rozszerzającą

- Po wyschnięciu powłoki ogniochronnej przestrzeń między klinami wypełnić zaprawą ekspansywną.

- Zaprawę wtłaczać tak, aby uzyskać pełny kontakt ze stropem i podciągiem.

- Nadmiar zaprawy usunąć.

4.9. Zasady tymczasowego podparcia i przejmowania obciążeń (nowy punkt)

- Do czasu pełnego przejęcia obciążeń przez konstrukcję stalową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podpór montażowych, jeżeli wymagają tego warunki techniczne lub projekt wykonawczy.

- Klinowanie podciągów stalowych należy prowadzić stopniowo, symetrycznie i równomiernie, rozpoczynając od środkowej części podciągu i kierując się ku podporom.

- Niedopuszczalne jest gwałtowne lub jednostronne obciążanie konstrukcji stalowej.

- Wypełnienie szczeliny zaprawą rozszerzającą należy wykonać dopiero po ustabilizowaniu położenia podciągu i zakończeniu procesu klinowania.

- Do momentu uzyskania pełnej wytrzymałości zaprawy ekspansywnej konstrukcja nie może być dodatkowo obciążana.

4.10. Ochrona istniejącej konstrukcji żelbetowej

- Podczas wykonywania otworów pod kotwy oraz innych prac montażowych zabrania się naruszania zbrojenia stropu żelbetowego.

- W przypadku natrafienia na pręty zbrojeniowe prace należy przerwać, zabezpieczyć odkryte miejsce i powiadomić Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

- Wszelkie uszkodzenia betonu powstałe w trakcie robót należy niezwłocznie naprawić materiałami zgodnymi z PN-EN 1504.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola materiałów

- Atesty hutnicze,

- certyfikaty kotew,

- karty techniczne farb ogniochronnych.

5.2. Kontrola montażu

- zgodność lokalizacji słupów z projektem (±5 mm),

- pionowość słupów (odchyłka ≤ 3 mm/1 m),

- poziom podciągu (odchyłka ≤ 5 mm na całą długość),

- zgodność wymiarów otworów i ich osiowości.

5.3. Kontrola połączeń

- Spoiny spawane należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją spawalniczą.

- Jakość spoin powinna odpowiadać co najmniej poziomowi C wg PN-EN ISO 5817, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

- Połączenia śrubowe należy kontrolować pod względem:

  - kompletności zestawów śrubowych,

  - zastosowania właściwych klas śrub,

  - momentu dokręcenia potwierdzonego protokołem.

5.4. Kontrola powłoki ogniochronnej

- pomiar grubości suchych powłok,

- zgodność z deklaracją REI120.

5.5. Kontrola wypełnienia zaprawą

- brak pustek i ubytków,

- pełne wypełnienie szczelin.

5.6. Kontrola przemieszczeń i zachowania konstrukcji (nowy punkt – zalecany)

- W trakcie klinowania i po zakończeniu montażu zaleca się obserwację ewentualnych przemieszczeń stropu żelbetowego w rejonie wzmocnienia.

- W przypadku stwierdzenia niepokojących zmian geometrycznych prace należy przerwać i powiadomić Projektanta.

6. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się:

- w metrach bieżących – słupy i podciągi,

- w sztukach – kotwy, kliny, połączenia śrubowe,

- w m² – powierzchnia malowania ogniochronnego,

- w litrach lub kilogramach – zaprawa rozszerzająca.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór częściowy

Obejmuje:

- odbiór zakotwień,

- odbiór spoin i połączeń śrubowych,

- odbiór klinowania.

7.2. Odbiór końcowy

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności:

- rysunki powykonawcze konstrukcji stalowej,

- protokoły badań spoin (VT, ewentualnie MT),

- protokoły dokręcania połączeń śrubowych,

- certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych materiałów,

- protokół pomiaru grubości powłoki ogniochronnej,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem i STWiORB.

8. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

- PN-EN 1090 – wykonanie konstrukcji stalowych,

- PN-EN ISO 5817 – jakość spoin,

- PN-EN ISO 9606 – kwalifikacja spawaczy,

- PN-EN 1993 (Eurokod 3) – projektowanie konstrukcji stalowych,

- PN-EN 1992 (Eurokod 2) – konstrukcje żelbetowe,

- PN-EN 1504 – zaprawy naprawcze,

- Wytyczne producenta systemu ogniochronnego.